## Slide 1: 8.3 内压薄壁容器的设计
按容器的外径Do和内径Di的比值K不同，可将容器分为：
1. 厚壁容器：K>1.2,
2. 薄壁容器：K1.2, 即
薄壁壳体应力分析理论：薄膜理论
容器壳壁很薄，无法承受弯曲应力，只能承受拉压应力，并沿壳壁壁厚方向均匀分布

## Slide 2
薄壁壳体： R0 / Ri  1.2或 tn / Di  0.1
Di
p
t
B
二向应力状态：经向应力、周向应力
8.3.1 内压薄壁圆筒的应力分析

## Slide 3
截面法求
取右半部分受力分析：
Di
p
t
列平衡方程：
1. 经向应力 (轴向应力)

## Slide 4
静力平衡方程：
环向应力为:
2. 环向应力（周向应力） 

d
 
 
单位长度圆环取半部分受力分析

## Slide 5: 球形壳体的应力分析
环向应力和经向应力相等：

## Slide 6: 8.3.3 内压薄壁圆筒壳体的设计
一. 强度设计公式
强度条件：
而：D = Di + t，有
根据强度条件：

## Slide 7
设计公式：
考虑腐蚀余量C2，得设计厚度：td
适用于：
有计算厚度：

## Slide 8
设计厚度 td
计算厚度 t
名义厚度 tn
名义厚度 tn
tn = td +C1+Δ= t+C1+C2+Δ
有效厚度 te
te = tn - C2 -C1 = t+Δ=tmin - C2

## Slide 9
8.3.4 设计参数的确定
1.设计压力p
无安全阀：P＝(1.0~1.1)PW；
有安全阀：P = (1.05~1.1)PW 且不低于安全阀开
启压力。
有爆破片： P = (1.15~1.75)PW 且不低于爆破压力Pb的上限；
液化气体：操作最高温度下的饱和蒸汽压。
液体介质：液柱静压大于0.05P时，应计入。
《钢制压力容器》 GB150-1998
向上圆整至规定值

## Slide 10
8.3.4 设计参数的确定
1.设计压力p
安全泄放装置的装设原则 凡属于下列情况之一者，必须装设安全泄放装置。 (1)压力来源高于或有可能高于容器的最高允许工作压力的容器上。 (2)由于工作介质的物理变化或化学变化，由可能使容器的内压超过最高允许工作压力的容器上。 (3)盛装压缩气体或液化气体的容器上。 (4)加热蒸发、换热过程，有可能使压力超过最高允许工作压力的容器上。 (5)压力有可能超过最高允许工作压力的流体液压设备上。 (6)压力来源处没有安全阀的容器。
《钢制压力容器》 GB150-1998

## Slide 11
指容器正常工作时，设定元件的金属温度（沿元件金属截面的温度平均值），可能达到的最高或最低温度（低于或等于-20℃)，与设计压力一起作为载荷条件。
2. 设计温度t

## Slide 12
许用应力由材料的机械性能（σｂ、σｓ、σＤ、σｎ）除以相应的安全系数（ｎｂ、ｎｓ、ｎＤ、ｎｎ）而得。
影响许用应力的因素：
1 、使用温度
2、 钢板厚度
3 .许用应力[σ] t

## Slide 13
4 .焊接接头系数（焊缝系数）Φ
焊缝系数决定于两个因素：
1 .焊缝的结构形式
2 .无损检测水平：射线探伤、超声波探伤；《压力容器安全技术监察规程》

## Slide 15
a. 壁厚附加量 C＝C1＋C2
C1：钢板厚度负偏差
C2：腐蚀裕量
b. 最小壁厚tmin ： tn tmin + C2
保证设备运输、安装过程中的安全。
c. 名义厚度tn：标注在图样上的厚度
d. 有效厚度te ：te = tn- C
5 . 厚度
碳素钢、低合金钢容器： > 3mm
高合金钢容器： > 2mm

## Slide 16
8.3.6 压力试验与气密性试验
1、 液压试验
压力试验下的强度校核：
试验压力：
试验目的：检验容器在超工作压力下的宏观强度，包括检查容器材料的缺陷、容器各部分是否发生过大的变形、焊接强度和容器法兰联结的泄漏检查。

## Slide 17
2、气压试验
试验压力：
压力试验下的强度校核：
试验前必须对重要焊缝进行100%的无损检测。

## Slide 18
气密性试验应在液压试验合格后进行，以检查压力容器的整体密封性能。
例8 - 1，2
3、 气密性试验
试验压力：即为容器的设计压力

## Slide 19
例题：一台卧式液氨储罐的设计压力为2.5MPa，操作温度为-5~44oC，储罐内径为1200mm，试选用储罐的材料并确定筒体壁厚。
解：第一方案，使用16MnR，估计厚度约6~16mm
确定[σ]t=170 MPa （附录Ⅱ）
确定σs=345 MPa （附录Ⅱ）
确定焊接接头系数 ——（表8-8）0.85
确定钢板负偏差C1 ——（表8-9）0.80
确定腐蚀裕量C2 ——1.0
8.3 内压薄壁容器的设计

## Slide 20
将上述数据代入下式：
8.3 内压薄壁容器的设计

## Slide 21
储罐的水压实验压力：
8.3 内压薄壁容器的设计
取 pT= 3.13 MPa
该厚度同时满足最小壁厚要求。

## Slide 22
储罐试验压力下的应力校核：
用16MnR材料，满足水压试验时的强度要求。
8.3 内压薄壁容器的设计

## Slide 23
解：第二方案，使用20R，估计厚度约6~16mm
确定[σ]t=133 MPa （附录Ⅱ）
确定[σs]=245 MPa （附录Ⅱ）
确定焊接接头系数 ——（表8-8）0.85
确定钢板负偏差C1 ——（表8-9）0.80
确定腐蚀裕量C2 ——1.0
8.3 内压薄壁容器的设计

## Slide 24
将上述数据代入下式：
8.3 内压薄壁容器的设计

## Slide 25
储罐的水压试验压力：
8.3 内压薄壁容器的设计
取 pT= 3.13 MPa

## Slide 26
储罐试验压力下的应力校核：
用20R材料，满足水压试验时的强度要求。
8.3 内压薄壁容器的设计

## Slide 27
比较上述两种计算结果：
用16MnR的钢板耗用量比采用20R可减少
8.3 内压薄壁容器的设计
所以，采用16MnR的钢板材料更为适宜。